附件

2022年食品包装材料产品

质量监督专项抽查和风险监测计划

| 2022年晋中市食品包材监督抽检任务数（45批次） |
| --- |
| 序号 | 品种 | 检验项目 | 依据法律法规或标准条款 | 强制性/推荐性 | 检测方法 | 抽检批次 |
| 1 | 塑料一次性餐饮具 | 耐温试验*2 | GB/T 18006.1-2009 5.4.1 | 推荐性 | GB/T 18006.1-2009 6.4 | 5 |
|  |  | 漏水试验*3 | GB/T 18006.1-2009 5.4.6 | 推荐性 | GB/T 18006.1-2009 6.5 |  |
|  |  | 负重性能*4 | GB/T 18006.1-2009 5.4.2 | 推荐性 | GB/T 18006.1-2009 6.6 |  |
|  |  | 跌落试验 | GB/T 18006.1-2009 5.4.3 | 推荐性 | GB/T 18006.1-2009 6.8 |  |
|  |  | 微波炉高频加热试验*6 | GB/T 18006.1-2009 5.4.7 | 推荐性 | GB/T 18006.1-2009 6.9.1 |  |
|  |  | 微波炉耐温试验*7 | GB/T 18006.1-2009 5.4.5 | 推荐性 | GB/T 18006.1-2009 6.9.2 |  |
|  |  | 感官要求 | GB 4806.7-2016 | 强制性 | GB 4806.7-2016 4.2 |  |
|  |  | 总迁移量 | GB 4806.7-2016 | 强制性 | GB 31604.8-2016 |  |
|  |  | 高锰酸钾消耗量 | GB 4806.7-2016 | 强制性 | GB 31604.2-2016 |  |
|  |  | 重金属（以Pb计） | GB 4806.7-2016 | 强制性 | GB 31604.9-2016 |  |
|  |  | 脱色试验 | GB 4806.7-2016 | 强制性 | GB 31604.7-2016 |  |
|  |  | 沙门氏菌 | GB/T 18006.1-2009 5.9 | 强制性 | GB 14934-2016附录C |  |
|  |  | 大肠菌群 | GB/T 18006.1-2009 5.9 | 强制性 | GB 14934-2016附录B |  |
|  | 备注 | 1：标注*2～*5根据产品结构及其使用性能，作相应的检验项目； 2：标注*6仅对明示或宣称或标识可微波炉使用的餐饮具进行试验； 3: 标注*7仅对明示或宣称或标识可微波炉使用并盛装液体食物的餐饮具进行试验； 4：9～13项只限以聚乙烯、聚丙烯、聚氯乙烯、聚苯乙烯、聚对苯二甲酸乙二醇酯材质的餐饮具检测； 5：根据产品，确定符合标准的检验项目检验。 |
| 2 | 聚酯（PET）无汽饮料瓶 | 容量偏差 | QB/T 2357-1998 3.1.4 | 推荐性 | GB/T 13508-2011 6.2 | 5 |
|  |  | 密封性能 | QB/T 2357-1998 3.2 | 推荐性 | QB/T 2357-1998 4.6.1 |  |
|  |  | 垂直载压性能 | QB/T 2357-1998 3.2 | 推荐性 | QB/T 2357-1998 4.6.2 |  |
|  |  | 跌落性能 | QB/T 2357-1998 3.2 | 推荐性 | QB/T 2357-1998 4.6.3 |  |
|  |  | 耐寒性 | QB/T 2357-1998 3.2 | 推荐性 | QB/T 2357-1998 4.6.4 |  |
|  |  | 感官要求 | GB 4806.7-2016 | 强制性 | GB 4806.7-2016 4.2 |  |
|  |  | 总迁移量 | GB 4806.7-2016 | 强制性 | GB 31604.8-2016 |  |
|  |  | 高锰酸钾消耗量 | GB 4806.7-2016 | 强制性 | GB 31604.2-2016 |  |
|  |  | 重金属（以Pb计） | GB 4806.7-2016 | 强制性 | GB 31604.9-2016 |  |
|  |  | 脱色试验 | GB 4806.7-2016 | 强制性 | GB 31604.7-2016 |  |
|  |  | 锑迁移量 | GB 4806.7-2016 | 强制性 | GB 31604.49-2016第二部分：第一法 |  |
|  | 备注 | 根据产品，确定符合标准的检验项目检验。 |  |
| 3 | 聚碳酸酯（PC）饮用水罐 | 最小壁厚 | QB/T2460-1999 4.5 | 推荐性 | QB/T2460-1999 5.6 | 5 |
|  |  | 密封性能 | QB/T2460-1999 4.6 | 推荐性 | QB/T2460-1999 5.7 |  |
|  |  | 跌落性能 | QB/T2460-1999 4.6 | 推荐性 | QB/T2460-1999 5.8 |  |
|  |  | 堆码试验 | QB/T2460-1999 4.6 | 推荐性 | QB/T2460-1999 5.9 |  |
|  |  | 感官要求 | GB 4806.7-2016 | 强制性 | GB 4806.7-2016 4.2 |  |
|  |  | 总迁移量 | GB 4806.7-2016 | 强制性 | GB 31604.8-2016 |  |
|  |  | 高锰酸钾消耗量 | GB 4806.7-2016 | 强制性 | GB 31604.2-2016 |  |
|  |  | 重金属（以Pb计） | GB 4806.7-2016 | 强制性 | GB 31604.9-2016 |  |
|  |  | 脱色试验 | GB 4806.7-2016 | 强制性 | GB 31604.7-2016 |  |
|  |  | 游离酚迁移量 | GB 4806.7-2016 | 强制性 | GB 31604.46-2016 |  |
|  | 备注 | 根据产品，确定符合标准的检验项目检验。 |
| 4 | 组合式防伪瓶盖 | 感官要求 | GB 4806.7-2016 | 强制性 | GB 4806.7-2016 4.2 | 5 |
|  |  | 总迁移量 | GB 4806.7-2016 | 强制性 | GB 31604.8-2016 |  |
|  |  | 高锰酸钾消耗量 | GB 4806.7-2016 | 强制性 | GB 31604.2-2016 |  |
|  |  | 重金属（以Pb计） | GB 4806.7-2016 | 强制性 | GB 31604.9-2016 |  |
|  |  | 脱色试验 | GB 4806.7-2016 | 强制性 | GB 31604.7-2016 |  |
|  | 备注 | 根据产品，确定符合标准的检验项目检验。 |
| 5 | 塑料防盗瓶盖 | 感官要求 | GB 4806.7-2016 | 强制性 | GB 4806.7-2016 4.2 | 5 |
|  |  | 总迁移量 | GB 4806.7-2016 | 强制性 | GB 31604.8-2016 |  |
|  |  | 高锰酸钾消耗量 | GB 4806.7-2016 | 强制性 | GB 31604.2-2016 |  |
|  |  | 重金属（以Pb计） | GB 4806.7-2016 | 强制性 | GB 31604.9-2016 |  |
|  |  | 脱色试验 | GB 4806.7-2016 | 强制性 | GB 31604.7-2016 |  |
|  | 备注 | 1：根据产品，确定符合标准的检验项目检验。 |
| 6 | 包装用塑料复合膜、袋 | 厚度偏差 | GB/T 10004-2008 5.3.3 | 推荐性 | GB/T 6672-2001 | 5 |
|  |  | 剥离力 | GB/T 10004-2008 5.4.1 | 推荐性 | GB/T 8808-1988 |  |
|  |  | 热合强度 | GB/T 10004-2008 5.4.2 | 推荐性 | QB/T 2358-1998 |  |
|  |  | 拉断力 | GB/T 10004-2008 5.4.3 | 推荐性 | GB/T 1040.3-2006 |  |
|  |  | 断裂标称应变 | GB/T 10004-2008 5.4.3 | 推荐性 | GB/T 1040.3-2006 |  |
|  |  | 直角撕裂力 | GB/T 10004-2008 5.4.3 | 推荐性 | QB/T 1130-1991 |  |
|  |  | 抗摆锤冲击能 | GB/T 10004-2008 5.4.3 | 推荐性 | GB/T 8809-2015 |  |
|  |  | 袋的耐压性能 | GB/T 10004-2008 5.4.6 | 推荐性 | GB/T 10004 6.6.8 |  |
|  |  | 袋的跌落性能 | GB/T 10004-2008 5.4.7 | 推荐性 | GB/T 10004-2008 6.6.9 |  |
|  |  | 摩擦系数 | GB/T 10004-2008 5.4.8 | 推荐性 | GB/T 10006-1988 |  |
|  |  | 耐热性*1 | GB/T 10004-2008 5.4.9 | 推荐性 | GB/T 10004-2008 6.6.11 |  |
|  |  | 耐高温介质性*2 | GB/T 10004-2008 5.4.10 | 推荐性 | GB/T 10004-2008 6.6.12 |  |
|  |  | 透光率和雾度 | GB/T 10004-2008 5.4.12 | 推荐性 | GB/T 2410-2008 |  |
|  |  | 感官要求 | GB 9683-1988 | 强制性 | GB 9683-1988 1 |  |
|  |  | 总迁移量 | GB 9683-1988 | 强制性 | GB 31604.8-2016 |  |
|  |  | 高锰酸钾消耗量 | GB 9683-1988 | 强制性 | GB 31604.2-2016 |  |
|  |  | 重金属（以Pb计） | GB 9683-1988 | 强制性 | GB 31604.9-2016 |  |
|  | 备注 | 1：标注*1～*2仅对使用温度为80℃以上的产品要求此项； 2：卫生性能执行GB 9683-1988的产品检验项目以检验方法标准中的食品模拟物浸泡； 3：根据产品，确定符合标准的检验项目检验。 |
| 7 | 双向拉伸尼龙（BOPA）/低密度聚乙烯（LDPE）复合膜、袋 | 拉断力 | QB/T 1871-1993 4.3 | 推荐性 | GB/T 1040.3-2006 | 5 |
|  |  | 断裂伸长率 | QB/T 1871-1993 4.3 | 推荐性 | GB/T 1040.3-2006 |  |
|  |  | 直角撕裂力 | QB/T 1871-1993 4.3 | 推荐性 | QB/T 1130-1991 |  |
|  |  | 封口剥离力 | QB/T 1871-1993 4.3 | 推荐性 | QB/T 2358-1998 |  |
|  |  | 抗摆锤冲击能 | QB/T 1871-1993 4.3 | 推荐性 | GB/T 8809-2015 |  |
|  |  | 耐热性 | QB/T 1871-1993 4.3 | 推荐性 | QB/T 1871-1993 5.5.8 |  |
|  |  | 耐寒性 | QB/T 1871-1993 4.3 | 推荐性 | QB/T 1871-1993 5.5.9 |  |
|  |  | 耐油度 | QB/T 1871-1993 4.3 | 推荐性 | QB/T 1871-1993 5.5.10 |  |
|  |  | 耐压性 | QB/T 1871-1993 4.3 | 推荐性 | GB/T 10004 6.6.8 |  |
|  |  | 耐跌落性 | QB/T 1871-1993 4.3 | 推荐性 | GB/T 10004-2008 6.6.9 |  |
|  |  | 感官要求 | GB 9683-1988 | 强制性 | GB 9683-1988 1 |  |
|  |  | 总迁移量 | GB 9683-1988 | 强制性 | GB 31604.8-2016 |  |
|  |  | 高锰酸钾消耗量 | GB 9683-1988 | 强制性 | GB 31604.2-2016 |  |
|  |  | 重金属（以Pb计） | GB 9683-1988 | 强制性 | GB 31604.9-2016 |  |
|  | 备注 | 1：卫生性能执行GB 9683-1988的产品检验项目以检验方法标准中的食品模拟物浸泡； 2：根据产品，确定符合标准的检验项目检验。 |
| 8 | 液体食品包装用塑料复合膜、袋 | 拉断力GB/T 19741-2005 5.4 | 推荐性 | GB/T 1040.3-2006 | 5 |
|  |  | 封合强度GB/T 19741-2005 5.4 | 推荐性 | GB/T 19741-2005附录A |  |
|  |  | 内层塑料膜剥离强度GB/T 19741-2005 5.4 | 推荐性 | GB/T 8808-1988 |  |
|  |  | 耐压性能GB/T 19741-2005 5.6 | 推荐性 | GB/T 19741-2005 6.11 |  |
|  |  | 跌落性能GB/T 19741-2005 5.7 | 推荐性 | GB/T 19741-2005 6.12 |  |
|  |  | 感官要求 | SS膜和WSS膜GB 9683-1988 | 强制性 | GB 9683-1988 1 |  |
|  |  |  | WSLX膜GB 4806.7-2016 | 强制性 | GB 4806.7-2016 4.2 |  |
|  |  | 总迁移量 | SS膜和WSS膜GB 9683-1988 | 强制性 | GB 31604.8-2016 |  |
|  |  |  | WSLX膜GB 4806.7-2016 | 强制性 | GB 31604.8-2016 |  |
|  |  | 高锰酸钾消耗量 | SS膜和WSS膜GB 9683-1988 | 强制性 | GB 31604.2-2016 |  |
|  |  |  | WSLX膜GB 4806.7-2016 | 强制性 | GB 31604.2-2016 |  |
|  |  | 重金属（以Pb计） | SS膜和WSS膜GB 9683-1988 | 强制性 | GB 31604.9-2016 |  |
|  |  |  | WSLX膜GB 4806.7-2016 | 强制性 | GB 31604.9-2016 |  |
|  |  | 脱色试验 | WSLX膜GB 4806.7-2016 | 强制性 | GB 31604.7-2016 |  |
|  | 备注 | 1：卫生性能执行GB 9683-1988的产品检验项目以检验方法标准中的食品模拟物浸泡； 2：根据产品，确定符合标准的检验项目检验。 |
| 9 | 商品零售包装袋 | 漏水试验 | BB/T 0039-2013 5.4 | 推荐性 | BB/T 0039-2013 6.5.1 | 5 |
|  |  | 跌落试验 | BB/T 0039-2013 5.4 | 推荐性 | BB/T 0039-2013 6.5.2 |  |
|  |  | 复合包装袋剥离力 | BB/T 0039-2013 5.4 | 推荐性 | GB/T 8808-1988 |  |
|  |  | 感官要求 | GB 9683-1988 | 强制性 | GB 9683-1988 1 |  |
|  |  |  | GB 4806.7-2016 | 强制性 | GB 4806.7-2016 4.2 |  |
|  |  | 总迁移量 | GB 9683-1988 | 强制性 | GB 31604.8-2016 |  |
|  |  |  | GB 4806.7-2016 | 强制性 | GB 31604.8-2016 |  |
|  |  | 高锰酸钾消耗量 | GB 9683-1988 | 强制性 | GB 31604.2-2016 |  |
|  |  |  | GB 4806.7-2016 | 强制性 | GB 31604.2-2016 |  |
|  |  | 重金属（以Pb计） | GB 9683-1988 | 强制性 | GB 31604.9-2016 |  |
|  |  |  | GB 4806.7-2016 | 强制性 | GB 31604.9-2016 |  |
|  |  | 脱色试验 | GB 4806.7-2016 | 强制性 | GB 31604.7-2016 |  |
|  | 备注 | 1：卫生性能执行GB 9683-1988的产品检验项目以检验方法标准中的食品模拟物浸泡； 2：根据产品，确定符合标准的检验项目检验。 |
| 2022年晋中市食品包材风险监测任务数（25批次） |
| 序号 | 产品类别 | 产品名称 | 检测项目 | 检验方法/标准 | 判定依据/评估依据 | 批次 |
| 1 | 食品接触用纸制品 | 纸杯 | 大肠菌群 | GB 14934《食品安全国家标准 消毒餐(饮)具》 | GB 4806.8《食品安全国家标准 食品接触用纸和纸板材料及制品》 | 15 |
|  |  |  | 沙门氏菌 | GB 14934《食品安全国家标准 消毒餐(饮)具》 |  |  |
|  |  | 不粘锅 | 霉菌 | GB 4789.15《食品安全国家标准 食品微生物学检验 霉菌和酵母计数》 |  |  |
| 2 | 食品接触用涂层金属制品 |  | 总迁移量 | GB 31604.8《食品安全国家标准 食品接触材料及制品 总迁移量的测定》 | GB 4806.10《食品安全国家标准 食品接触用涂料及涂层》 | 10 |
|  |  |  | 六价铬迁移量 | EN 13130-1《与食品接触的材料和物品 受限制的塑料物质 第1部分:塑料制品从塑料制品到食品和食品模拟物的特定迁移试验方法和塑料制品中物质的测定指南》 |  |  |
| 合计 | 70 |